TRIACETIN

________________________________________________________________________________________________________________

# Specifikace

|  | Vlastnosti | Jednotka | Max.hodnota | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vzhled | - | čirá kapalina | vizuální posouzení |
|  | Barva | stupnice Pt/Co | max. 15 | čínský standard GB605-88 |
|  | Čistota | % | min. 99 | Plynová chromatografie |
|  | Obsah vody | % | max. 0,10 | Karl Fischer titrace |
|  | Obsah kyseliny | % | max. 0,005 | acidobazické titrace |
|  | Refrakční index | - | 1,429 – 1,431 | refraktometr |
|  | Specifická hmotnost při 25o C g/cm3 | 1,154 – 1,158 | hustoměr |
|  | Síranový popel | % | max. 0,02 | jako kys.citronová |
|  | Arzen | ppm | max. 3 |  |
|  | Olovo | ppm | max. 2 |  |

Triacetin je produktem čínského výrobce, je dodáván s atestem kvality v anglickém jazyce.

## Balení a skladovatelnost

Triacetin je balen v IBC kontejnerech po 1 000 kg.

Skladovatelnost v uzavřených obalech je omezena na 24 měsíců, nejsou nutné vytápěné sklady.

# Hygiena a bezpečnost práce

Triacetin není ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. nebezpečnou chemickou látkou.